FICHE TECHNIQUE 	datE: 10-04-2021

# GÉNÉRAL

| NOm | NERO ZIMBABWE |
| --- | --- |
| ORIGINE | ZIMBABWE |
| TyPe pierre naturelle | GRANIT |
| couleur | NOIR |

# DESCRIPTION

Nero Zimbabwe est un type de granit foncé qui se distingue par sa couleur noire uniforme et sa structure à grain fin. Il présente un fond noir parsemé de très fines mouchetures gris foncé. On observe régulièrement de grandes concentrations plus sombres de biotite.

Composition: plagioclase, pyroxènes et quartz.

Propriétés: des nuances de couleur, même au sein d’un même lot, peuvent apparaître. Nero Zimbabwe révèle, en contre-jour, une réfraction lumineuse différente sur certains groupes de cristaux orientés différemment. Cela donne l'impression de taches (appelées « empreintes d'éléphant »). Ces caractéristiques sont inhérentes au matériau et ne peuvent donner lieu à des réclamations.

Les granits foncés peuvent présenter des traces en contre-jour lorsqu'ils sont adoucis. Cela est inévitable. Une fois le matériau installé, aucune réclamation ne sera acceptée à ce sujet.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Essential features | STandarts | Performance |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Avg.. | σ | E- | E+ | Unit |
| analyse pétrographique | EN 12407 | GABBRO |  |  |  |  |
| Masse volumique apparente | EN 1936 | 3072 |  |  |  | Kg/m³ |
| POROSITé |  | 0.34 |  |  |  | % vol |
| Résistance à la traction par flexion | EN 12372 | 34.8 |  |  |  | MPa |
| Résistance au gel | EN 12371 | 48 5 |  |  |  | Cycles % |
| RÉsistanCe À L’ANCRAGE | EN 13364 | 3350 |  |  |  | N |

# aPPLICATIONS ET FINITIONS

Domaines d'application de Nero Zimbabwe:

- Intérieur:

  - Sols

  - Plans de travail de cuisine et pièces sur mesure

  - Espaces humides

- Extérieur:

  - Revêtements de façade

  - Terrasses

  - Pavages

  - Revêtements horizontaux (par ex. couvre-murs, seuils, etc.)

Finitions:

- Adouci

- Poli

- Flammé (et brossé)

- Bouchardé (et brossé)

- Sablé (et brossé)

- Brossé

Autres finitions sont sur demande.

# rÉfÉrenCES

- Industrieweg 124 Gent

- Kruideniersstraat Gent

Autres références sont sur demande.