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	NOM
	NERO ZIMBABWE

	ORIGINE
	ZIMBABWE

	TYPE PIERRE NATURELLE
	GRANIT

	COULEUR
	NOIR


DESCRIPTION
Nero Zimbabwe est un type de granit foncé qui se distingue par sa couleur noire uniforme et sa structure à grain fin. Il présente un fond noir parsemé de très fines mouchetures gris foncé. On observe régulièrement de grandes concentrations plus sombres de biotite.

Composition: plagioclase, pyroxènes et quartz.

Propriétés: des nuances de couleur, même au sein d’un même lot, peuvent apparaître. Nero Zimbabwe révèle, en contre-jour, une réfraction lumineuse différente sur certains groupes de cristaux orientés différemment. Cela donne l'impression de taches (appelées « empreintes d'éléphant »). Ces caractéristiques sont inhérentes au matériau et ne peuvent donner lieu à des réclamations.
Les granits foncés peuvent présenter des traces en contre-jour lorsqu'ils sont adoucis. Cela est inévitable. Une fois le matériau installé, aucune réclamation ne sera acceptée à ce sujet.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
	Essential features
	STandarts
	Performance

	
	
	Avg..
	σ
	E-
	E+
	Unit

	ANALYSE PÉTROGRAPHIQUE
	EN 12407
	GABBRO
	

	MASSE VOLUMIQUE APPARENTE
	EN 1936
	3072
	
	
	
	Kg/m³

	POROSITÉ
	
	0.34
	
	
	
	% vol

	RÉSISTANCE À LA TRACTION PAR FLEXION
	EN 12372
	34.8
	
	
	
	MPa

	RÉSISTANCE AU GEL
	EN 12371
	48
5
	
	Cycles
%

	RÉSISTANCE À L’ANCRAGE
	EN 13364
	3350
	
	
	
	N


aPPLICATIONS ET FINITIONS
Domaines d'application de Nero Zimbabwe:
· Intérieur:
· Sols
· Plans de travail de cuisine et pièces sur mesure
· Espaces humides
· Extérieur:
· Revêtements de façade
· Terrasses
· Pavages
· Revêtements horizontaux (par ex. couvre-murs, seuils, etc.)

Finitions:
· Adouci
· Poli
· Flammé (et brossé)
· Bouchardé (et brossé)
· Sablé (et brossé)
· Brossé

Autres finitions sont sur demande.


rÉfÉrenCES
· Industrieweg 124 Gent
· Kruideniersstraat Gent

Autres références sont sur demande.
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