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TECHNISCHE FICHE	datE: 07-10-2026
ALGEMEEN
	[image: ]

	NAAM
	   GRADINO (OLIVO NOVO)

	OORSPRONG
	EU

	TYPE NATUURSTEEN 
	Kalksteen

	KLEUR                  
	Crème Beige


OMSCHRIJVING
   Gradino (Olivo Novo) is een crème beige kalksteen uit Portugal. 
TECHNISCHE KENMERKEN
	ESSENTIële kenmerken
	normen
	PRESTATIES

	
	
	Gem.
	         σ
	E-
	E+
	Eenheid

	PETROGRAFISCHE ANALYSE
	
	Kalksteen
	

	SCHIJNBARE VOLUMIEKE MASSA
	EN 1936:2006
	2220
	
	
	
	Kg/m³

	POREUSHEID
	
	15,50
	
	
	
	% 

	WATEROPNAME ONDER ATMOSFERISCHE DRUK
	EN 13755:2008
	7,40
	
	
	
	%

	BUIGSTERKTE
	EN 12372:2006
	7,2
	
	MPa

	VERANKERINGSWEERSTAND
	EN 13364:2001
	800
	
	
	
	N

	DRUKSTERKTE
	EN 1926:2006
	57
	
	
	
	MPa

	VORSTBESTENDIGHEID
BUIGSTERKTE NA 56 CYCLI 
	EN 12371:2010 + EN12372:2006
	
        7,6 

	
	
	
	MPa

	SLIJTWEERSTAND 
	EN 14157:2017
	        37
	
	
	
	mm

	SLIPWEERSTAND 
DROOG / NAT 
	EN 14231:2003
	67 / 66
	
	
	
	SRV

	CAPILLAIRE WATEROPNAME
	EN 1925:1999
	95,8
	
	
	
	g/(m²·s ˙⁵)

	WEERSTAND TEGEN THERMISCHE SHOCK
	EN 14066:2013 + 12372:2006
	7,7
	
	
	
	MPa
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