TECHNISCHE FICHE	datE: 07-10-2026

# ALGEMEEN

| NAAM | GRADINO (OLIVO NOVO) |
| --- | --- |
| OORSPRONG | EU |
| TyPe NATUURSTEEN | Kalksteen |
| KLEUR | Crème Beige |

# OMSCHRIJVING

Gradino (Olivo Novo) is een crème beige kalksteen uit Portugal.

# TECHNISCHE KENMERKEN

| ESSENTIële kenmerken | normen | PRESTATIES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gem. | σ |  | E- | E+ | Eenheid |
| PETROGRAFISCHE ANALYSE |  | Kalksteen |  |  |  |  |  |
| SCHIJNBARE VOLUMIEKE MASSA | EN 1936:2006 | 2220 |  |  |  |  | Kg/m³ |
| POREUSHEID |  | 15,50 |  |  |  |  | % |
| WATEROPNAME ONDER ATMOSFERISCHE DRUK | EN 13755:2008 | 7,40 |  |  |  |  | % |
| BUIGSTERKTE | EN 12372:2006 | 7,2 |  |  |  |  | MPa |
| VERANKERINGSWEERSTAND | EN 13364:2001 | 800 |  |  |  |  | N |
| DRUKSTERKTE | EN 1926:2006 | 57 |  |  |  |  | MPa |
| VORSTBESTENDIGHEID buigsterkte na 56 cycli | EN 12371:2010 + EN12372:2006 | 7,6 |  |  |  |  | MPa |
| SLIJTWEERSTAND | EN 14157:2017 | 37 |  |  |  |  | mm |
| SLIPWEERSTAND droog / nat | EN 14231:2003 | 67 / 66 |  |  |  |  | SRV |
| CAPILLAIRE WATEROPNAME | EN 1925:1999 | 95,8 |  |  |  |  | g/(m²·s ˙⁵) |
| WEERSTAND TEGEN THERMISCHE SHOCK | EN 14066:2013 + 12372:2006 | 7,7 |  |  |  |  | MPa |