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ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

HEAD OFFICE				MAGAZIJN				CONTACT
Prosper Thuysbaertlaan 10			Moortelstraat 24			info@mnlt.be
9160 Lokeren					9160 Lokeren				+32 (0)498 88 66 74
						op afspraak				+32 (0)485 64 09 13

Door volgende onderhoudsrichtlijnen te volgen, blijft jouw natuurstenen vloer er jarenlang mooi uitzien en behoudt het zijn duurzaamheid en esthetische waarde.
dagelijks onderhoud
1.  Stof en vuil verwijderen:
· Veeg de natuurstenen vloer dagelijks met een zachte bezem of een droge microvezeldoek om stof en vuil te verwijderen.

2.  Reinigen met een milde zeepoplossing:
· Gebruik een oplossing van milde pH-neutrale zeep en water om de vloer schoon te maken.
· Vermijd agressieve schoonmaakmiddelen en azijn, aangezien deze de steen kunnen beschadigen.
· Dweil de vloer met een goed uitgewrongen dweil. Vermijd overmatige hoeveelheden water.

wekelijks onderhoud
[bookmark: _Toc168930641]1.  Dieptereiniging:
· Gebruik een speciaal reinigingsmiddel voor natuursteen, beschikbaar bij bouwmarkten of gespecialiseerde winkels.
· Volg de instructies van de fabrikant voor de juiste mengverhouding en toepassing.

2.  Vlekken verwijderen:
· Voor hardnekkige vlekken kan een pasta gemaakt van zuiveringszout en water worden gebruikt. Breng de pasta aan op de vlek, bedek deze met plastic folie en laat het enkele uren zitten voordat je het wegspoelt met water.

Periodiek Onderhoud (Elke 6-12 Maanden)
1.  Polijsten en verzegelen:
· Laat de natuurstenen vloer professioneel polijsten om doffe plekken te verwijderen en de natuurlijke glans te herstellen.
· Breng een hoogwaardige steenverzegeling aan om de natuursteen te beschermen tegen vlekken en verkleuring. Volg de instructies van de sealer fabrikant voor de juiste toepassing.

2.  Voegen inspecteren en repareren:
· Controleer de voegen tussen de tegels en vul eventuele scheuren of gaten met passende voegspecie.



Tips voor Langdurig Onderhoud
Gebruik van matten en vloerkleden
· Plaats deurmatten bij ingangen om te voorkomen dat vuil en zand de vloer beschadigen.
· Gebruik vloerkleden in drukbezochte gebieden om slijtage te minimaliseren.
Vermijd zware belasting en schurende materialen
· Vermijd het slepen van zware meubels over de vloer.
· Gebruik beschermviltjes onder meubels om krassen te voorkomen.
Direct vlekken verwijderen
· Maak gemorste vloeistoffen onmiddellijk schoon om vlekken en schade te voorkomen.
Gebruik van juiste schoonmaakproducten
· Gebruik alleen schoonmaakmiddelen die speciaal zijn ontworpen voor natuursteen.
· Wij raden de producten van Moeller Stone Care aan. Voor advies kan je steeds bij ons terecht.
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Onze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.
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MoellerStoneCare Benelux GmbH
Torelaan 10A

NL-2215 RW Voorhout

Tel. 0252-220222

Fax 0252-220729
‘www.moellerstonecare.nl
info@moellerstonecare.nl

MOELLER STONE CARE Benelux MOSLLER

Onderhoudsinstructies voor het reinigen, beschermen en onderhoud van

MARMER - KALKSTEEN T1-3.1
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Aan de achterziide van dit blad vindt u belangrijke informatie voor de juiste behandeling van uw natuursteen, deze omvat o.a. instructies
voor dagelijks gebruik, alsmede informatie m.b.. reiniging, bescherming en onderhoud.

« Reinigen na de bouw

R E I N I GE N « Periodieke dieptereiniging

* Voorwaarde voor een beschermende behandeling

@  HMKRI155
. Grondreiniger - zuurvrij
% Verbruik: ca. 10-80

r’" m?/liter Z ] >
@ Verdunnen: 1:10 - 1:2 = N
Aanwizing: Verdund aarbrengen "“”ems;s"“ 10 Setrobber gebruiken  Vuil water opnemen Me"";:ff:é‘:‘:‘a‘e' Dp"e'x)"gz: faten
Bij sterk absorberende
ondergronden het Aanbevolen gereedschap: Emmer, schrobber, dweilmop, spons, rubber wisser en
opperviak eerst met schoonmaakhandschoenen, voor grotere opperviakken een eenschifspoetsmachine en een

helder water nat maken.  waterstofzuiger (HMK Z702 ontschuimer toevoegen om schuimvorming te voorkomen).

« Beschermen tegen verontreinigingen

B Es c H ER M EN « Viekken eenvoudiger te verwijderen

o Vergemakkelijken van doorlopend onderhoud

®  Zonder Keurverdieping: 5
HMK S232 Viekstop - | faeres

zonder oplosmiddelen 2 o

Productineenbakle  Geljkmatigaan-  Overtolig materiaal  Opperviak meten  Laten drogen en

Geringe Kleurverdieping:

[ =7>=| HMK 5234 Viekstop - Top ~ Voorvearde doen brengen (kruislings) wegegen ‘doek nawrijven beschermen
Effect -
é Verbruik en toepassing van de beschermende producten: ca. 5-20 m?/liter - geschikt voor binnen
en buiten.

&2 Vet kleurverdieping:
(=22 IMK 5244 Viekstop - Aanbevolen gereedschap: Bakje voor het beschermingsmiddel, kwast of borstels, beschemende

E Keurverdiepend handschoenen, voor het afnemen: rubber wisser, keukenpapier en niet afgevende doeken.

Bj het los leggen van het materiaal adviseren wij de vioer eerst geheel te impregneren voor de
installatie. Andere belangrijke aanwijzingen met betrekking tot de beschermende behandeling kunnen
worden gevonden op het productetiket en in de productinstructies (technische brochure).

« Doorlopende/dagelijkse reiniging (onderhoudsreiniging)

ONDE R HOUD « Dagelijkse schoonmazk en onderhoud

* Ondersteunt de duurzaamheid van HMK-beschermenden

2 »

SE

=

Grove verontreini-  Warm water aan het Kamvochti  Ca. 5 minuten laten  Periodiek: reini-
Vioer nat deilen

gingen verwijderen  procict toevoegen nawissen drogen ging-+bescherming

®  HMK P324 Edelzeep -
vicerzeep

Verbruik: ca. 25-50mi/
10 liter water

(voor binnen en buiten)

@ HMK P319 Marmer- en
granietpolish Gebruikscyclus: na 5 behandelingen met P324 de vioer met P319 behandelen.

Verbruik: ca. 100-200
miAO liter water
(alleen voor binnen)

Periodieke grondreiniging: periodiek, indien nodig met HMK R155 en een borstel licht
naschrobben. Zie het punt “Reiniging” hierboven.

Aanbevolen gereedschap: Emmer en dweilmop of vergelijkbaar
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Onderhoudsinstructies voor het reinigen, beschermen en onderhoud van

MARMER - KALKSTEEN TI-3.1

~ Filn geborsteld - Gezoet - Gepolijst - Pagina2 van 2

©Om lang plezier van uw vioer te hebben is het raadzaam om bij het dagelijks gebruik, het onderhoud en het waardebehoud op een
aantal punten te letten:

|ALGEMENE AANWIJZINGEN:

Eigenschappen van de steen: Marmer en kalksteen zijn niet zuurbestendige types natuursteen.

- Bij bijv. reiniging, bescherming en onderhoud zijn hiervoor alleen producten met een pH-waarde van 7 tot 10 geschikt.

- Vermijd contact met producten zoals bijv. schoonmaakaziln, sanitairreiniger, wijn, citroensap, enz. (pH-waarde lager dan 7), deze zijn
Zuur en tasten de vioer aan. Ook sterk alkalische producten (pH-waarde > 10, bijv. ovenreiniger) en producten met oplosmiddelen
(aceton, wasbenzine, alcohol), evenals krassende en schurende middelen (bijv. schuurspons, schuurmiddel, zand) kunnen het opperviak
beschadigen. Afhankelijk van de omvang van deze contacten bieden beschermende behandelingen slechts beperkte bescherming.

De producten in deze onderhoudsinstructies voldoen aan de eis voor een betrouwbare en effectieve aanpak bij reiniging,

bescherming en onderhoud. Voor het gebruik van andere producten moet altijd getest worden of deze geschikt zijn.

Voor het dagelijks gebruik adviseren wij om vl altijd onmiddeliik te verwijderen omdat het anders indroogt. Hoe ouder de viek, hoe

moeilijker het is om deze te verwijderen. Afhankelijk van de waterhardheid kan zich bovendien snel kalkaanslag vormen, daarom is het

belangrijk dat waterresten (bijy. bij het gieten, koken, etc.) altijd worden verwijderd.

Een beschermende behandeling is hierbij een voordeel, aangezien deze er op veel plaatsen, zoals bijv. op vioeren, in de badkamer en in

de keuken (het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblift is niet schadelijk voor de gezondheid en is geschikt voor

levensmiddelentoepassingen - gecontroleerd door LFGB) voor zorgt dat er minder viekken ontstaan en bovendien vergemakkelijkt het het
doorlopende ondethoud. Afhankelijk van het gebruik van de opperviakken moet de bescherming na 3-5 jaar of naar behoefte worden
vernieuwd.

Na het leggen van natuursteen moet het bouwvuil zo snel mogelijk volledig worden verwiderd, aangezien dit vaak het uiterlijk van de vioer

blijvend beinvioedt. Wij raden dan ook aan vé6r het daadwerkelijke gebruik een beschermende behandeling uit te voeren, zodat de vioer

mooi biift. Om dit te bereiken moet u op het volgende letten:

Reiniging na het leggen: wanneer u de vioer voor de eerste keer na het leggen reinigt moet de leg- en voegmortel voldoende zijn

gehard, bespreek dit met uw vioerenlegger. De reguliere grondreiniging dient te gebeuren met HMK R155. De reiniging moet uitgevoerd

worden zoals beschreven onder Reiniging. Reinigings- en restvuil moet volledig verwijderd worden door na te spoelen met schoon water.

- Beschermende behandeling na het leggen: bij de beschermende behandeling moeten de vioer en de onderconstructie voor het leggen
droog zijn (restvocht van max. 2-4%). Dit verkrilgt u over het algemeen met een wachttijd van 2-4 weken bij het leggen in een dun /
middel bed en 4-6 weken in een dik bed, een afwijking is mogelijk afhankelijk van het weer en het object. Voordat de eigenlike
beschermende behandeling plaats vindt moet de vioer nogmaals grondig worden gereinigd en vervolgens ongeveer 24 uur drogen,
waarbij ook in de tussentijd nieuw opgetreden vervuiling volledig moet worden verwijderd.

Bestaande vioeren hoeven niet altijd te worden vervangen; ze vereisen een zorgwuldige reiniging voor het verwijderen van bijv. oude

productiagen of vast il en m.b.t. het verdere gebruik een optimaal onderhoud om er voor te zorgen dat het mooie uiterlijk en de eigenheid

van de vioer weer te voorschijn komt. Voor het verwideren van bijv. onderhoudsmiddel- en vuillagen adviseren wij HMK R155 of voor oude

waslagen HMK R154 Lésefix - wateroplosbaar. Nadat de vioer voldoende is gedroogd kan een beschermende behandeling worden

uitgevoerd, wat het onderhoud bij het dagelijks gebruik aanzienlik vergemakkelijkt.

Voor het begin van de werkzaamheden moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:

Zie onze productetiketten en productinstructies (techn. brochure), alsmede de informatie van de vioerenfabrikant. Voor productinformatie

en de algemene brochure " 10 Geboden”, kunt u contact opnemen met uw leverancier of onze website bezoeken.

Maak een testvlak. Hiermee kunt u de geschiktheid, het verbruik, de kleur en het effect van het product worden vastgesteld.

- Werkruimtes tijdens en na de werkzaamheden goed ventileren. De ruimtes en gereedschap moet functioneel, schoon en toegankelijk
zi.

VLEKKENBEHANDELING:
Voor het verwijderen van de hier genoemde viekken, adviseren wi:
- Plantafdrukken/bladeren/org. verkleuringen  HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij Onze volledige viekkenlijst (TI-
- Kalkaanslag en -randen HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij 1.1) vindt u op onze website:
- Matte plekken (bij gepolijste opperviakker) ~ HMK M529 Marmerpolijstset www.moellerstonecare.nl.
- Olie- en vetviekken HMK R152 Olie- en wasverwijderaar
- Onderhoudsmiddelen en vuillagen HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij

|BESCHEHMING MILIEU EN VEILIGHEID:

De producten moeten veilig en uitsluitend in de originele verpakking bewaard worden. Lege verpakkingen kunnen met het huishoudelijke
afval worden weggegooid. Alle producten zin, voorzover deze zijn onderworpen aan de Duitse Wasmiddelenwetgeving, geregistreerd bij
het UMWELT-BUNDESAMT BERLIN.

Onze speciale producten worden al tientallen jaren aanbevolen door toonaangevende natuursteen en tegel producenten.

Deze technische informatie kan en mag alleen een niet bindend advies geven. De uitvoerder moet vanwege de verschillende
toepassingsmogelijkheden zelf controles en tests uitvoeren. Wiizigingen die voortvioeien uit de technische vooruitgang voorbehouden.
Octrooirechten van derden en algemene wettelijke voorschriften moeten door de uitvoerder in acht worden genomen.

Alle speciale producten zijn verkrijgbaar bij TP
de erkende vakhandel voor natuursteen en
tegels.

Op onze website www.moellerstonecare.nl vindt
umeer praktische instructies en adviezen m.b.t.
reiniging, bescherming en onderhoud.
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